## Technický list

## SIGA PRO SAD 2802

# Charakteristika

SIGA PRO SAD 2802 je speciální disperze pro stavebnictví.  Kapalina mléčného zbarvení, střední viskozity.

## Použití

SIGA PRO SAD 2802 se používá jako mnohostranné pojivo ve stavebnictví, zejména jako přísada do betonu a do polymercementových kompozic. Dále jako impregnace a penetrace starého zdiva a omítek, jako penetrace savých materiálů (dřevotřísky, eternitu, betonu a omítek pro nátěry), jako penetrace pod podlahářská akrylátová lepidla.

SIGA PRO SAD 2802 je určen pro :

- penetrace podkladu naředěným 3-10 díly vody, takto ošetřený povrch zasychá podle teploty a vlhkosti  vzduchu za 8-12 hodin.

- uzavírací nátěr betonu, k 1 dílu disperze přidáme 10 dílů vody a pak 5 dílů cementu, aplikujeme na penetrovaný podklad.

- beton a cementová malta. Na 100 kg cementu přidáme 4-10 l disperze. Teprve potom přidáme vodu, dávku disperze volíme dle náročnosti použití.

- lepící malta na dlaždice a obkladačky, 2 díly písku a 1 díl cementu smícháme s potřebným množstvím disperze ředěnou vodou 1:2

- polymervápenná malta, na 100 kg hydrátu dáme 10 litrů disperze, dále pak podle obvyklého postupu

## Skladování

SIGA PRO SAD 2802 jakožto disperze obsahující nesmí zmrznout, teplota by neměla klesnout pod 4 0C. Skladovatelnost je minimálně 6 měsíců od data výroby.

### Balení

SIGA PRO SAD 2802 je balen v nevratných obalech o obsahu 1, 3, 5, 10 litrů.

## Bezpečnostní opatření

SIGA PRO SAD 2802 je nehořlavé bezrozpouštědlové lepidlo. Je zdravotně a ekologicky nezávadné. Lepidlo je snadno odstranitelné mýdlem a vlažnou vodou.

| SIGA a.s. | SIGA a.s., Vodní 1971, 760 01 Zlín, IČO: 26267365 Výrobní závod: SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. – bud. 263, 765 82 Otrokovice Tel. 577 662 420, 577 662 480, fax 577 662 441, 577 926 254 |
| --- | --- |